G , H

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.04.04.02, D.04.04.04

PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

- 1WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w ramach zadania pn „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.  Pkt 1

  - Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

  - Ścieżka parkowa piesza szer.1.6 m- 280.36 mb. = 		448.57 m2

  - Droga parkowa pieszo-jezdna szer. 2.5 m  - 322.1 = 		805.25 m2

  - Plac o nawierzchni jak ścieżki piesze 1.6 m– 			57 m2

  - Nawierzchnia pod ławkami jak ścieżki piesze 1.6 m– 		72 m2

------------------------------------------------------------------------------------------

Razem	 podbudowy		 				1382.82 m2

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

    - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 	ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Rodzaje materiałów

Materiały na podbudowę z kruszywa :

kruszywo łamane wg PN-B-11112- kliniec warstwa 15 cm uziarnienie 4-31.5 mm

dla ścieżki szerokości 1.6 m

kruszywo łamane wg PN-B-11112- kliniec warstwa 10 cm uziarnienie 4-31.5 mm

dla drogi parkowej pieszo-jezdnej szerokości 2.5 m

kruszywo łamane wg PN-B-11112- tłuczeń  warstwa 20 cm uziarnienie -31.5- 63 mm

dla drogi parkowej pieszo-jezdnej szerokości 2.5 m

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt :

walec wibracyjny

walec statyczny

spycharka uniwersalna

równiarka samojezdna

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 	je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości z zapasem takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać  podanej w dokumentacji projektowej, po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

- KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6

6.1. Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 10 – 5 cm

6.2. Równość podbudowy należy mierzyć 4 – metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04

6.3. Spadki poprzeczne nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ± 0,5 %

6.4. Grubość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 10 %

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7

  - Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą

- transport mieszanki na miejsce przeznaczenia

- rozłożenie mieszanki

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki

- przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w specyfikacji

- utrzymanie podbudowy w trakcie robót

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą

bromową

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr

i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioły lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

Drogowych

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu