Q

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.10.03.01

TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w ramach zadania pn „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.  Pkt. 1

1.4.1. Polietylenowa eko-kratka - kształtka wytwarzana z polietylenu PEHD pochodzącego z recyklingu. Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

  - Miejsce do tymczasowego parkowania o wymiarach 10 m x 7 m, powierzchni 70 m2 Nawierzchnia trawnik na kratce eko z obrzeżami eko-bord max.

Obrzeża eko-bord max o wymiarach 100 x 8 x 5.8 cm – 34 szt.

Na 70 m2 projektowanej powierzchni 1.5 zestawu eko - kratek.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

    - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 	ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

  - Rodzaje materiałów

Aprobata techniczna IBDiM 
-AT/2000-04-0792 
Atest PZH
-HK/B/2481/01/99

EKO-Kratka nawierzchniowa

Obrzeża EKO-Bord max

Dane techniczne
Wymiary: 335 x 335 x 50 mm 
Materiał: HDPE odporny na działanie mrozu i promieniowania UV, 
Kolor: czarny, zielony, szary 
Ciężar jednej kratki: 1,28 kg 
Grubość ścianek: 5 mm wewnętrzne, 8 mm zewnętrzne 
Przenoszenie nacisku jednostkowego: do 2.05 MPa

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia boczna powinna być równa, a krawędzie równe i proste.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor eko-kratki

W kraju produkowana jest eko-kratka o dwóch standardowych wymiarach:

- 335mm x 335mm x 50mm o grubości ścianek 5mm wewnętrzne i 8mm zewnętrzne,

- 601mm x 407mm x 50mm o grubości ścianek 5mm wewnętrzne i 8mm zewnętrzne.

Kolory produkowane aktualnie w kraju to: zielony, czarny i szary.

2.2.4. Wytrzymałość na obciążenia statyczne

Wytrzymałość na obciążenia statyczne nie powinna być mniejsza niż 2,05 MPa.

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość eko-kratki powinna wynosić nie więcej niż 1%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność eko-kratki na działanie mrozu powinna być badana w zakresie temperatur 0oC do -30oC.

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- próbka nie wykazuje deformacji,

- strata masy nie przekracza 1%,

- obniżenie wytrzymałości na obciążenia statyczne w stosunku do wytrzymałości próbek niezamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.3. Materiały do eko-kratki

2.3.1. Polietylen

Do produkcji eko-kratki należy stosować niskociśnieniowy polietylen o dużej gęstości PEHD, bez dodatków, o gęstości od 0,94 do 0,97 g/cm3.

Stosowane barwniki powinny zapewnić eko-kratce stałe i jednolite zabarwienie. Powinny to być

barwniki nieorganiczne.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

  - Sprzęt:

- podręczny sprzęt ogrodniczy

- młotki gumowe

Wszystkie powierzchnie nawierzchni z eko-kratki wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, zaleca się układać kratki na podsypce nie pojedynczo, ale w postaci

większych płyt złożonych wcześniej. Kratki należy układać w odległości max. 1 cm od obrzeża. Wypełnienie oczek pod zasianie trawy: do 1cm poniżej górnej krawędzi kratki.

Nawierzchni nie zagęszcza się mechanicznie.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4

  - Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu.

Uformowane w czasie produkcji kratki układane są warstwowo na palecie i przewożone są na

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Eko-kratkę można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Wypełnianie oczek i inne uwagi montażowe:

- Zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu grubości 5 cm / na grubość kratki /.

- Zaleca się układać kratki na warstwie wyrównawczej, nie pojedynczo, ale w postaci większych płyt złożonych wcześniej.

- Kratki należy układać w odległości max. 1 cm od obrzeża.

- Wypełnienie oczek pod zasianie trawy: do 1cm poniżej górnej krawędzi kratki, mieszanką złożona z 70% piasku i 30% ziemi z dodatkiem nawozu sztucznego.

- KONTROLA JAKOSCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6

6.1. Równość należy mierzyć 4 – metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,1%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekraczać ± 0,5 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7

  - Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9

Cena wykonania 1 m2  nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- przygotowanie, naprawę podłoża

- przygotowanie kratki i obrzeży

- transport kratki i obrzeży na miejsce przeznaczenia

- rozłożenie i ubicie kratki i obrzeży

- wypełnienie oczek mieszanką ziemi i piasku

- wysianie nasion traw

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 	parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.