D

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D.02.01.01j

WZMOCNIENIE  GEOKRATĄ PRZESTRZENNĄ SŁABEGO PODŁOŻA POD NAWIERZCHNIĄ

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w ramach zadania pn „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.  Pkt. 1

Określenia

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

Geokrata - lekka, przestrzenna i elastyczna konstrukcja wykonana z zespołu taśm z polietylenu(HDPE). W pozycji rozłożonej tworzy układ przypominający plaster miodu, który można wypełnić określonym materiałem.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

  - Głazowisko – geokrata 25 m2

- MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 	ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiałów

Do wykonywania nawierzchni dróg parkowych należy stosować geokratę o wysokości

100 mm Projektant uwzględniając niekorzystne warunki gruntowo-wodne może zaprojektować wyższe geokraty: 150 mm, 200 mm lub nawet 300 mm Po rozłożeniu jedna sekcja geokraty ma wymiary 3, 5 m x 6, 6 m , do wypełnienia komórek geokraty należy stosować kruszywa o uziarnieniu ciągłym do 31, 5 mm np.: mieszankę - żwir, pospółka, kruszywo łamane oraz piasek.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

  - Sprzęt :

Wykonawca przystępujący do ułożenia warstwy kruszywa powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- lekkie walce wibracyjne,

- w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne,

- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciągniki z przyczepami skrzyniowymi lub przyczepami wywrotkami.

- podstawowy sprzęt do tego typu prac ręcznych

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4

  - Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

  - Opis robót

Tok robót jest następujący:

- ułożenie warstwy z piasku na gruncie rodzimym,

- ułożenie geowłókniny lub geotkaniny,

- rozciągnięcie geokraty przy pomocy ramy montażowej lub szpilek montażowych (kolejne sekcje geokrat łączymy za pomocą opasek samozaciskowych),

- wypełnienie geokraty kruszywem z jednoczesnym wykonaniem projektowanej warstwy ścieralnej (nie mniejszej niż 7 cm),

- zagęszczenie przy wilgotności optymalnej walcem z równoczesnym posypaniem miałem kamiennym.

- KONTROLA JAKOSCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7

  - Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy- m2.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9

  - Cena wykonania 1m2 warstwy geokraty obejmuje:

− prace pomiarowe,

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geokraty,

− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

− utrzymanie warstwy.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych,

żwir i mieszanka.

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu